ПОДБОР СОСТАВА АРБОЛИТОВОЙ СМЕСИ

Для вибропрессов серии «Рифей» и «Кондор»

I. Хим.добавки

1) Кальций хлористый технический (ГОСТ 450-77).

Содержание основного вещества – 90%.

2) Алюминия сульфат (сернокислый алюминий) – 17 % (ГОСТ 12966-85).

II. Щепа

ГОСТ 15815-70 (Щепа технологическая)

III. Рекомендуемые расходы хим.добавок на 1 м3 арболита:

1) Кальций хлористый – 7 кг/м3

2) Сульфат алюминия – 6 кг/м3

(в пересчете на сухое вещество)

IV. Подбираем состав конструкционно-теплоизоляционного арболита марки В2,5 (М35):

1) Ориентировочный расход цемента (М500) – 360 кг/м3

2) Коэффициент перехода к цементу М500:

360 * 0,94 = 338 кг/м3

3) Коэффициент вибропрессования:

338 * 0,97 = 328 кг/м3

4) Максимальный расход дробленки:

(М35) – 240 кг/м3

5) С учетом влажности (W = 10%):

(М35) – 264 кг/м3

6) Предварительный расход воды:

(М35) – 400 л/м3

V. Расчет потребности хим.добавок

1) Содержание компонентов в растворах:

| № | Хим.добавка | Концентрация раствора в % | Плотность г/см3 | Содержание, кг в 1 л раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХК (хл.кальц.) | 10 | 1,084 | 0,108 |
| 2 | СА(сульф.ал.) | 12 | 1,129 | 0,113 |

2) Расчет ведем на смеситель 90 литров – щепа -50 кг. Расчет каждой добавки на 100 литров воды.

3) Расчет жидких добавок ведем по формуле:

РХК =     (где В – содержание основного вещества в товарном продукте)

РХК =  = 12 кг (на 100 л воды, хлор.кальций)

РСА =  = 8 кг (на 100 л воды, сульфат алюм.)

4) Итак, растворяем в емкости (100 л) хлористый кальций и сульфат алюминия (в подогретой воде (желательно):

Емкость  (ХК+СА)

5) Приблизительно вводим в 1 замес: (50 кг щепы):

из емкости – 30 литров,

6) Цемента на 1 замес принимаем предварительно – 61 кг

7) Считаем плотность арболита:

Рарб. = V * m (V – объем изделия, m – масса)

8) Плотность готового влажного арболита должна быть в пределах 900-980 кг/м3

9) Плотность абсолютно сухого арболита в пределах 620-750 кг/м3

# Text boxes

12 кг (ХК)

и

8 кг (СА)

100 л